A CURA E SUA INFLUÊNCIA NAS PROPRIEDADES DO CONCRETO: como diferentes métodos de cura influência nas propriedades do concreto

Christiane Maiolini Santos (IC) e Simão Priszkulnik (Orientador)

Apoio: PIBIC Mackenzie

RESUMO

Apresenta-se neste trabalho o estudo da influência de métodos de cura do concreto nas suas propriedades. Adotaram-se três diferentes maneiras de cura: aplicação de película de cura, conservação em câmara úmida e ao ar livre. Foram comparadas sua resistência à compressão axial e à tração por compressão diametral em três diferentes idades: sete, trinta e noventa dias. Nas primeiras idades não se constatou diferença significativa, mas conforme o tempo passa, pode-se perceber que o procedimento influencia no ganho de resistência da peça, com vantagem para a cura em câmara úmida.

Palavras-chave: Cura. Resistência à compressão. Resistência à tração.

ABSTRACT

In this work, we can see the study of the influence the concrete curing methods on their properties. Three different ways of curing were adopted: application of curing compound, wet chamber and open-air. Their Compressive strength and Tensle strength were compared at three different ages: seven, thirty and ninety days. In the first ages no significant were shown differences, but over time, the procedures influence an increased strength of the part, with advantage to curing in a humid chamber.

Keywords: Curing. Compressive strength. Tensle strength

INTRODUÇÃO

Tendo em vista que existe um consenso entre os profissionais da área da construção civil que a cura correta do concreto faz com que a obra tenha maior durabilidade e resistência, este projeto demonstra qual é a melhor forma de fazê-la.

Partindo do problema de qual é o melhor tipo de cura, foi analisada a resistência à compressão axial e a tração diametral, de forma comparativa, de três diferentes tipos de cura: foi aspergida nos corpos de prova a película de cura; os corpos de prova foram colocados na câmara úmida e foram deixados corpos de prova ao ar livre.

Os principais objetivos desse projeto eram identificar a melhor forma de se realizar a cura do concreto e comparar o tempo gasto para a realização, levando em conta a mesma qualidade e as mesmas características do corpo de prova, e mostrar se existem diferenças na cura de concreto com traços diferentes.

Outro ponto que este trabalho veio identificar foi a relevância da duração do procedimento com base em Bauer (2001, p.260) que diz “quanto mais perfeita e mais demorada for a cura do concreto, tanto melhores serão as suas características” por isso os corpos de prova foram rompidos em três diferentes idades: 7 (sete), 30 (trinta) e 90 (noventa) dias.

O trabalho também visava conciliar os requisitos de qualidade com os da economia, mas devido à grande ausência de informação nos artigos técnicos avaliados, e ao desconhecimento sobre o assunto por parte dos engenheiros envolvidos em obras e orçamentos, essa informação não pôde ser avaliada. Em compensação, durante os estudos para este projeto, foi descoberto que devido à falta de recursos hídricos, obras de grande porte tiveram a adoção da cura química ao invés da cura úmida, gerando uma economia de até dois mil litros de água para cada 100 m² construídos.

A cura do concreto objetiva garantir a continuidade das reações de hidratação do cimento e, assim, permitir o crescimento da resistência a compressão do concreto. Também minimiza a ocorrência de patologias na estrutura, a exemplo da fissuração por retração e descamamento do concreto.

Este trabalho foi embasado na pesquisa realizada no Laboratórios de Materiais de Construção da Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sendo assim, este material poderá ser um meio de consulta e de análise de conceitos relativos à produção de concreto em obras diversas.

REFERENCIAL TEÓRICO

Bauer (2001, p. 35) explica: “Cimento Portland é o produto obtido pela pulverização de Clinker constituído essencialmente de silicatos hidráulicos de cálcio, com certa proporção de sulfato de cálcio natural, contendo, eventualmente, adições de certas substâncias que modificam suas propriedades ou facilitam seu emprego.”

A cura do concreto é um procedimento fundamental para a hidratação do cimento. Segundo Petrucci (1922) “dá-se o nome de cura ao conjunto de medidas com a finalidade de evitar a evaporação prematura da água necessária à hidratação do cimento, que rege a pega e seu endurecimento.”

Um fator a ser considerado é que “a cura em água reduz a retração da peça na fase em que o concreto tem pouca resistência, fato este de fundamental importância, por evitar formação de fissuras de retração, que podem comprometer a impermeabilidade do concreto” (BAUER, 2001, p. 384).

Existe uma quantidade mínima de água que possibilita a hidratação do cimento e uma boa trabalhabilidade (BOTELHO; MARCHETTI, 2010). Essa quantidade precisa ser mantida no interior do concreto por meio do processo de cura, para que seja permitido o progresso da formação de gel no cimento presente no concreto, o que o torna cada vez mais resistente e impermeável (BAUER, 2001).

Com relação ao tempo gasto na cura do concreto, Bauer (2001, p. 260) diz que “quanto mais perfeita e mais demorada for a cura do concreto, tanto melhores serão as suas características.”

Segundo a NBR 14931 (ABNT, 2004), “enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deve ser curado e protegido contra agentes prejudiciais para: evitar a perda de água pela superfície exposta; assegurar uma superfície com resistência adequada; assegurar a formação de uma capa superficial durável. [...] elementos estruturais de superfície devem ser curados até que atinjam resistência característica à compressão ( ) [...] igual ou maior que15 Mpa.” Durante a fase de hidratação, a cura deve ser realizada o mais breve possível, para que haja água suficiente para a máxima reação das partículas na pasta endurecida (SANTANA; COSTA).

METODOLOGIA

No âmbito deste trabalho, preparam-se dois traços de concreto, com os quais foram moldados 54 corpos de prova para cada traço.

Na fabricação do concreto, foi utilizado cimento pozolânico CP II Z- 32, este cimento possui menor permeabilidade, sendo ideal para obras subterrâneas úmidas ou inundadas. Sua massa específica é de 2,96 g/cm³ cuja resistência a ser atingida aos 28 dias é de 32 MPa.

Para a produção do concreto, foi utilizada uma betoneira com capacidade de 500 litros. Após umedecer a parte interna da mesma, o agregado graúdo foi colocado, para depois ser adicionada parte do volume de água. Quando as pedras estavam umedecidas, foi lançado o cimento, para assim todas as pedras serem envolvidas por uma pasta de cimento. Logo depois o agregado miúdo foi adicionado e, em seguida, o restante da água. O concreto foi mantido em movimento até ter sido verificada homogeneidade.

Figura 1- Produção de concreto

Antes da moldagem, foi realizada a medida do índice consistência pelo abatimento do tronco de cone. Para tanto, colocou-se o tronco de cone sobre a placa metálica bem nivelada. Com o operador apoiando os pés sobre as abas inferiores do molde, preencheu-se em três camadas iguais, sendo cada uma adensada com 25 golpes de haste metálica. Após a compactação da última camada, retirou-se o excesso de concreto e alisou-se a superfície com uma régua metálica. O molde foi içado manualmente na direção vertical e efetuou-se a medida do abatimento sofrido pelo concreto quando submetido à ação do peso próprio, sendo o valor anotado em milímetros.

Foram moldados 54 corpos-de-prova para cada traço em moldes cilíndricos metálicos com 100 mm de diâmetro, 200 mm de altura e aproximadamente 1,6 litros de volume, de acordo com a NBR 5738 (ABNT, 2003). Os moldes com o concreto foram mantidos no laboratório, cobertos com jornal úmido para que não perdessem a umidade e, 24 horas depois, foram desmoldados. Um terço, ou seja, 18 amostras, foram colocadas na câmara úmida, outros 18 foram aspergidos película de cura (cura química), e o resto ficou ao ar do laboratório posicionada em local aberto, exposto às intempéries naturais.

Após as idades de 7 (sete),30 (trinta) e 90 (noventa) dias foram ensaiados três corpos-de-prova de cada situação, com a resistência à compressão axial e a resistência à tração por compressão diametral.

Figura 2- Compressão axial             Figura 3- Tração por compressão diametral

Figura 4- Corpo de prova rompido por compressão axial

Figura 5 Corpo de prova rompido por tração por compressão diametral

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para o de Traço:Cimento:1; Areia:2; Brita:3; Relação água cimento:0,54.

- Corpos de prova curados na idade de sete dias:

Tabela 1- Resistência por compressão axial dos corpos de prova curado em câmera úmida

| Corpo de Prova | Diâmetro (cm) | Área (cm²) | Carga de Ruptura (kgf) | Resistência a Compressão (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10,07 | 79,64 | 19500 | 24,48 |
| 2 | 10,00 | 78,54 | 18850 | 24,00 |
| 3 | 10,01 | 78,70 | 18300 | 23,25 |

Tabela 2- Resistência por compressão axial dos corpos de prova curado ao ar

| Corpo de Prova | Diâmetro (cm) | Área (cm²) | Carga de Ruptura (kgf) | Resistência a Compressão (MPa ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10,01 | 78,70 | 18100 | 23,00 |
| 2 | 10,00 | 78,54 | 21700 | 27,63 |
| 3 | 9,98 | 78,23 | 20450 | 26,14 |

Tabela 3- Resistência por compressão axial dos corpos de prova curado com película de cura

| Corpo de Prova | Diâmetro (cm) | Área (cm²) | Carga de Ruptura (kgf) | Resistência a Compressão (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10,05 | 79,33 | 20100 | 25,34 |
| 2 | 10,01 | 78,70 | 20100 | 25,54 |
| 3 | 10,00 | 78,54 | 20350 | 25,91 |

Tabela 4- Resistência por tração por compressão diametral dos corpos de prova curado em câmara úmida

| Corpo de Prova | Diâmetro (cm) | Altura (cm) | Carga de Ruptura (kgf) | Resistência à Tração por Compressão Diametral |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kgf/cm² | MPa |
| 4 | 10,02 | 20,03 | 9750 | 30,93 | 3,09 |
| 5 | 10,00 | 20,04 | 9650 | 30,66 | 3,07 |
| 6 | 10,00 | 20,04 | 7400 | 23,51 | 2,35 |

Tabela 5- Resistência à tração por compressão diametral dos corpos de prova curado ao ar

| Corpo de Prova | Diâmetro (cm) | Altura (cm) | Carga de Ruptura (kgf) | Resistência à Tração por Compressão Diametral |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kgf/cm² |  | MPa |
| 4 | 10,02 | 20,03 | 10350 | 32,83 | 3,28 |  |
| 5 | 10,02 | 20,00 | 9800 | 31,13 | 3,11 |  |
| 6 | 10,07 | 20,02 | 9450 | 29,84 | 2,98 |  |

Tabela 6- Resistência à tração por compressão diametral dos corpos de prova curado com película de cura

| Corpo de Prova | Diâmetro (cm) | Altura (cm) | Carga de Ruptura (kgf) | Resistência à Tração por Compressão Diametral |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kgf/cm² | MPa |
| 4 | 9,97 | 20,01 | 7300 | 23,29 | 2,33 |
| 5 | 10,01 | 20,03 | 9400 | 29,85 | 2,98 |
| 6 | 10,00 | 20,04 | 11600 | 36,85 | 3,69 |

- Corpos de prova curados na idade de trinta dias:

Tabela 7- Resistência por compressão axial dos corpos de prova curado em câmara úmida

| Corpo de Prova | Diâmetro (cm) | Área (cm²) | Carga de Ruptura (kgf) | Resistência a Compressão (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 9,90 | 76,98 | 27200 | 35,34 |
| 8 | 10,00 | 78,54 | 27000 | 34,38 |
| 9 | 10,00 | 78,54 | 26700 | 34,00 |

Tabela 8- Resistência por compressão axial dos corpos de prova curado ao ar

| Corpo de Prova | Diâmetro (cm) | Área (cm²) | Carga de Ruptura (kgf) | Resistência a Compressão (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 10,04 | 79,17 | 25200 | 31,83 |
| 8 | 10,03 | 79,01 | 13200 | 16,71 |
| 9 | 10,03 | 79,01 | 26200 | 33,16 |

Tabela 9- Resistência por compressão axial dos corpos de prova curado com película de cura

| Corpo de Prova | Diâmetro (cm) | Área (cm²) | Carga de Ruptura (kgf) | Resistência a Compressão (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 10,00 | 78,54 | 23500 | 29,92 |
| 8 | 10,00 | 78,54 | 23200 | 29,54 |
| 9 | 10,03 | 79,01 | 21000 | 26,58 |

Tabela 10- Resistência à tração por compressão diametral dos corpos de prova curado em câmara úmida

| Corpo de Prova | Diâmetro (cm) | Altura (cm) | Carga de Ruptura (kgf) | Resistência à Tração por Compressão Diametral |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kgf/cm² | MPa |
| 10 | 10,00 | 20,10 | 10700 | 33,89 | 3,39 |
| 11 | 10,01 | 20,02 | 12100 | 38,44 | 3,84 |
| 12 | 10,05 | 20,95 | 10700 | 32,35 | 3,24 |

Tabela 11- Resistência à tração por compressão diametral dos corpos de prova curado ao ar

| Corpo de Prova | Diâmetro (cm) | Altura (cm) | Carga de Ruptura (kgf) | Resistência à Tração por Compressão Diametral |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kgf/cm² | MPa |
| 10 | 9,98 | 20,03 | 11900 | 37,90 | 3,79 |
| 11 | 9,99 | 19,94 | 11600 | 37,07 | 3,71 |
| 12 | 9,98 | 20,01 | 11900 | 37,94 | 3,79 |

Tabela 12- Resistência à tração por compressão diametral dos corpos de prova curado com película de cura

| Corpo de Prova | Diâmetro (cm) | Altura (cm) | Carga de Ruptura (kgf) | Resistência à Tração por Compressão Diametral |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kgf/cm² | MPa |
| 10 | 9,98 | 20,00 | 11500 | 36,68 | 3,67 |
| 11 | 9,98 | 19,98 | 10800 | 34,48 | 3,45 |
| 12 | 10,00 | 20,04 | 10500 | 33,36 | 3,34 |

- Corpos de prova curados na idade de noventa dias:

Tabela 13- Resistência por compressão axial dos corpos de prova curado em câmara úmida

| Corpo de Prova | Diâmetro (cm) | Área (cm²) | Carga de Ruptura (kgf) | Resistência a Compressão (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 9,98 | 78,23 | 27700 | 35,41 |
| 14 | 10,02 | 78,85 | 28800 | 36,52 |
| 15 | 10,00 | 78,54 | 27800 | 35,40 |

Tabela 14-: Resistência por compressão axial dos corpos de prova curado ao ar

| Corpo de Prova | Diâmetro (cm) | Área (cm²) | Carga de Ruptura (kgf) | Resistência a Compressão (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 10,00 | 78,54 | 18500 | 23,55 |
| 14 | 10,00 | 78,54 | 19100 | 24,32 |
| 15 | 10,02 | 78,85 | 20400 | 25,87 |

Tabela 15- Resistência por compressão axial dos corpos de prova curado com película de cura

| Corpo de Prova | Diâmetro (cm) | Área (cm²) | Carga de Ruptura (kgf) | Resistência a Compressão (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 10,01 | 78,70 | 22000 | 27,96 |
| 14 | 10,00 | 78,54 | 26300 | 33,49 |
| 15 | 10,01 | 78,70 | 25200 | 32,02 |

Tabela 16- Resistência à tração por compressão diametral dos corpos de prova curado em câmara úmida

| Corpo de Prova | Diâmetro (cm) | Altura (cm) | Carga de Ruptura (kgf) | Resistência à Tração por Compressão Diametral |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kgf/cm² | MPa |
| 16 | 10,02 | 20,02 | 11700 | 37,13 | 3,71 |
| 17 | 10,01 | 20,03 | 9000 | 28,58 | 2,86 |
| 18 | 10,03 | 20,01 | 11000 | 34,89 | 3,49 |

Tabela 17: Resistência à tração por compressão diametral dos corpos de prova curado ao ar

| Corpo de Prova | Diâmetro (cm) | Altura (cm) | Carga de Ruptura (kgf) | Resistência à Tração por Compressão Diametral |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kgf/cm² | Mpa |
| 16 | 9,99 | 19,99 | 10800 | 34,43 | 3,44 |
| 17 | 10,00 | 19,97 | 15200 | 48,46 | 4,85 |
| 18 | 9,98 | 20,01 | 13200 | 42,08 | 4,21 |

Tabela 18- Resistência à tração por compressão diametral dos corpos de prova curado com película de cura

| Corpo de Prova | Diâmetro (cm) | Altura (cm) | Carga de Ruptura (kgf) | Resistência à Tração por Compressão Diametral |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kgf/cm² | Mpa |
| 16 | 10,00 | 20,03 | 11000 | 34,96 | 3,50 |
| 17 | 10,02 | 20,00 | 12400 | 39,39 | 3,94 |
| 18 | 10,00 | 20,02 | 13000 | 41,34 | 4,13 |

Para o de Traço: Cimento: 1; Areia: 2; Brita: 3; Relação água cimento: 0,56.

- Corpos de prova curados na idade de sete dias:

Tabela 19- Resistência por compressão axial dos corpos de prova curado em câmara úmida

| Corpo de Prova | Diâmetro (cm) | Área (cm²) | Carga de Ruptura (kgf) | Resistência a Compressão (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10,00 | 78,54 | 20200 | 25,72 |
| 2 | 10,03 | 79,01 | 17800 | 22,53 |
| 3 | 10,05 | 79,33 | 20000 | 25,21 |

Tabela 20- Resistência por compressão axial dos corpos de prova curado ao ar

| Corpo de Prova | Diâmetro (cm) | Área (cm²) | Carga de Ruptura (kgf) | Resistência a Compressão (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10,00 | 78,54 | 19700 | 25,08 |
| 2 | 9,99 | 78,38 | 19400 | 24,75 |
| 3 | 10,02 | 78,85 | 19100 | 24,22 |

Tabela 21- Resistência por compressão axial dos corpos de prova curado com película de cura

| Corpo de Prova | Diâmetro (cm) | Área (cm²) | Carga de Ruptura (kgf) | Resistência a Compressão (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10,02 | 78,85 | 18500 | 23,46 |
| 2 | 10,05 | 79,33 | 18000 | 22,69 |
| 3 | 10,03 | 79,01 | 20000 | 25,31 |

Tabela 22- Resistência à tração por compressão diametral dos corpos de prova curado em câmara úmida

| Corpo de Prova | Diâmetro (cm) | Altura (cm) | Carga de Ruptura (kgf) | Resistência à Tração por Compressão Diametral |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kgf/cm² | MPa |
| 4 | 10,04 | 19,99 | 9300 | 29,50 | 2,95 |
| 5 | 10,02 | 19,97 | 7300 | 23,23 | 2,32 |
| 6 | 10,00 | 20,01 | 8000 | 25,45 | 2,55 |

Tabela 23- Resistência à tração por compressão diametral dos corpos de prova curado ao ar

| Corpo de Prova | Diâmetro (cm) | Altura (cm) | Carga de Ruptura (kgf) | Resistência à Tração por Compressão Diametral |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kgf/cm² | MPa |
| 4 | 10,03 | 20,00 | 9500 | 30,15 | 3,01 |
| 5 | 10,01 | 20,01 | 8900 | 28,29 | 2,83 |
| 6 | 10,01 | 19,90 | 9300 | 29,72 | 2,97 |

Tabela 24- Resistência à tração por compressão diametral dos corpos de prova curado com película de vidro

| Corpo de Prova | Diâmetro (cm) | Altura (cm) | Carga de Ruptura (kgf) | Resistência à Tração por Compressão Diametral |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kgf/cm² | MPa |
| 4 | 10,00 | 20,03 | 9200 | 29,24 | 2,92 |
| 5 | 10,02 | 20,03 | 9200 | 29,18 | 2,92 |
| 6 | 10,01 | 19,99 | 7000 | 22,27 | 2,23 |

- Corpos de prova curados na idade de trinta dias:

Tabela 25- Resistência por compressão axial dos corpos de prova curado em câmara úmida

| Corpo de Prova | Diâmetro (cm) | ÁREA (cm²) | Carga de Ruptura (kgf) | Resistência a Compressão (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10,02 | 78,85 | 22700 | 28,79 |
| 11 | 10,00 | 78,54 | 23500 | 29,92 |
| 12 | 9,95 | 77,76 | 25800 | 33,18 |

Tabela 26- Resistência por compressão axial dos corpos de prova curado ao ar

| Corpo de Prova | Diâmetro (cm) | ÁREA (cm²) | Carga de Ruptura (kgf) | Resistência a Compressão (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10,02 | 78,85 | 28600 | 36,27 |
| 11 | 10,00 | 78,54 | 27300 | 34,76 |
| 12 | 10,05 | 79,33 | 28500 | 35,93 |

Tabela 27- Resistência por compressão axial dos corpos de prova curado com película de cura

| Corpo de Prova | Diâmetro (cm) | ÁREA (cm²) | Carga de Ruptura (kgf) | Resistência a Compressão (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10,00 | 78,54 | 25000 | 31,83 |
| 11 | 10,00 | 78,54 | 24600 | 31,32 |
| 12 | 10,02 | 78,85 | 25100 | 31,83 |

Tabela 28- Resistência à tração por compressão diametral dos corpos de prova curado em câmara úmida

| Corpo de Prova | Diâmetro (cm) | Altura (cm) | Carga de Ruptura (kgf) | Resistência à Tração por Compressão Diametral |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kgf/cm² | MPa |
| 7 | 10,00 | 20,03 | 9700 | 30,83 | 3,08 |
| 8 | 10,03 | 19,99 | 9800 | 31,12 | 3,11 |
| 9 | 10,05 | 20,01 | 10000 | 31,66 | 3,17 |

Tabela 29- Resistência à tração por compressão diametral dos corpos de prova curado ao ar

| Corpo de Prova | Diâmetro (cm) | Altura (cm) | Carga de Ruptura (kgf) | Resistência à Tração por Compressão Diametral |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kgf/cm² | MPa |
| 7 | 10,00 | 20,05 | 12100 | 38,42 | 3,84 |
| 8 | 10,04 | 19,96 | 11300 | 35,90 | 3,59 |
| 9 | 10,00 | 19,99 | 11500 | 36,62 | 3,66 |

Tabela 30 Resistência à tração por compressão diametral dos corpos de prova curado com película de vidro

| Corpo de Prova | Diâmetro (cm) | Altura (cm) | Carga de Ruptura (kgf) | Resistência à Tração por Compressão Diametral |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kgf/cm² | MPa |
| 7 | 10,00 | 19,95 | 9800 | 31,27 | 3,13 |
| 8 | 10,01 | 20,02 | 12000 | 38,12 | 3,81 |
| 9 | 9,97 | 20,00 | 11900 | 37,99 | 3,80 |

- Corpos de prova curados aos noventa dias

Tabela 31- Resistência por compressão axial dos corpos de prova curado em câmara úmida

| Corpo de Prova | Diâmetro (cm) | Área (cm²) | Carga de Ruptura (kgf) | Resistência a Compressão (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 10,01 | 78,70 | 25100 | 31,89 |
| 14 | 10,00 | 78,54 | 26200 | 33,36 |
| 15 | 10,01 | 78,70 | 27000 | 34,31 |

Tabela 32- Resistência por compressão axial dos corpos de prova curado ao ar

| Corpo de Prova | Diâmetro (cm) | Área (cm²) | Carga de Ruptura (kgf) | Resistência a Compressão (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 10,01 | 78,70 | 24600 | 31,26 |
| 14 | 10,03 | 79,01 | 25000 | 31,64 |
| 15 | 10,00 | 78,54 | 24800 | 31,58 |

Tabela 33- Resistência por compressão axial dos corpos de prova curado com película de cura

| Corpo de Prova | Diâmetro (cm) | Área (cm²) | Carga de Ruptura (kgf) | Resistência a Compressão (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 10,00 | 78,54 | 26300 | 33,49 |
| 14 | 10,02 | 78,85 | 26600 | 33,73 |
| 15 | 10,01 | 78,70 | 27000 | 34,31 |

Tabela 34- Resistência à tração por compressão diametral dos corpos de prova curado em câmara úmida

| Corpo de Prova | Diâmetro (cm) | Altura (cm) | Carga de Ruptura (kgf) | Resistência à Tração por Compressão Diametral |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kgf/cm² | MPa |
| 16 | 10,09 | 20,00 | 12000 | 37,86 | 3,79 |
| 17 | 9,98 | 20,00 | 12700 | 40,51 | 4,05 |
| 18 | 10,00 | 20,00 | 11600 | 36,92 | 3,69 |

Tabela 35- Resistência à tração por compressão diametral dos corpos de prova curado ao ar

| Corpo de Prova | Diâmetro (cm) | Altura (cm) | Carga de Ruptura (kgf) | Resistência à Tração por Compressão Diametral |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kgf/cm² | MPa |
| 16 | 10,02 | 20,00 | 11100 | 35,26 | 3,53 |
| 17 | 10,00 | 20,01 | 12000 | 38,18 | 3,82 |
| 18 | 10,00 | 19,99 | 11700 | 37,26 | 3,73 |

Tabela 36- Resistência à tração por compressão diametral dos corpos de prova curado com película de cura

| Corpo de Prova | Diâmetro (cm) | Altura (cm) | Carga de Ruptura (kgf) | Resistência à Tração por Compressão Diametral |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kgf/cm² | MPa |
| 16 | 10,00 | 20,00 | 11700 | 37,24 | 3,72 |
| 17 | 10,02 | 20,02 | 10900 | 34,59 | 3,46 |
| 18 | 9,98 | 20,00 | 11000 | 35,08 | 3,51 |

CONCLUSÃO

Gráfico 1- Resistência por compressão axial Traço Cimento 1;Brita 2;Areia 3;Água 0,54

Gráfico 2- Resistência por compressão axial Traço Cimento 1;Brita 2;Areia 3;Água 0,54

Como se pode observar nos gráficos apresentados a cima, o presente trabalho aponta que após sete dias, o concreto ganha mais resistência ao ar, mas que nas seguintes idades, trinta e noventa dias, o concreto curado em câmara úmida o curado com película de cura obtém resistência maior do que os ensaiados ao ar.

Também pode reparar que o ganho em resistência dos corpos de prova curados ao ar diminui, comprovando a importância da cura do concreto.

Apesar da película de cura obter valores satisfatórios ainda é pouco utilizada por elevar o preço da obra, fazendo com que a cura úmida seja mais utilizada.

Pelo presente trabalho pode se concluir que a cura úmida e a cura com película são eficazes para o concreto.

REFERÊNCIAS

ABESC-MANUAL DO CONCRETO DOSADO EM CENTRAL – Disponível em <http://www.abesc.org.br/pdf/manual.pdf> Visto em 15 de maio de 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS: NBR 14931: Execução de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2004. 59 p.

______- NBR 5738: Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova. Rio de Janeiro, 2003. 6 p.

BAUER, Luiz Alfredo Falcão. Materiais de Construção. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001. 471 p.

BOTELHO, M. H. C.; MARCHETTI, O. Concreto Armado, eu te amo. 6. ed. São Paulo: Blucher, 2010. 507 p.

NEVILLE, Adam Matthew. Propriedades do Concreto.2 ed. São Paulo :Pini,1982. 291p

PETRUCCI, Eladio Geraldo Requiao; PAULON, Vladimir Antônio. Concreto de Cimento Portland. 8. ed. Porto Alegre; Rio de Janeiro: Globo, 1981.263p

SANTANA, L. L.; COSTA, F. N. Análise da resistência à compressão de concretos com cura úmida e sem cura. Salvador: UCSAL. 16 p.

SILVA, A.V.R. ET.AL. Influência do processo de cura em concreto convencional em seis idades. In Congresso Norte e Nordeste de Pesquisa. Disponível <http://propi.ifto.edu.br/ocs/index.php/connepi/vii/paper/viewFile/2954/2183> Visto em 25 de outubro de 2016.

Contatos: christianemaiolinis@hotmail.com e  sprisz@gmail.com